技术参数要求

一、布料技术参数

	项目名称
	技术要求

	耐光色度（变色）（级）
	≥4

	断裂强力/（N）
	经向
	≥3000

	
	纬向
	≥2500

	撕破强力/（N）
	经向
	≥160

	
	纬向
	≥150

	燃烧性能
	续燃时间（五次）（s）
	经向
	≤5

	
	
	纬向
	≤5

	
	阴燃时间（五次）（s）
	经向
	≤5

	
	
	纬向
	≤5

	
	损毁长度（五次）（s）
	经向
	≤150

	
	
	纬向
	≤150

	
	脱脂棉是否燃烧
	/
	否

	遮光度
	/
	40%-60%


二、电机参数
	项目名称
	技术要求

	功率
	≥200W

	扭矩
	≥50N·m

	转速
	≥12r/min


三、遮光帘打开/关闭速度

遮光帘打开/关闭速度：0.1-1m/s。

四、电机品牌要求

    供应商提供的电机品牌须为以下其中之一：中菱，杜亚，乐屋，威仕达，奥科。
